# Растительные тросы.

# Рисунки растительных тросов #### На рисунках: слева - трос манильский трехпрядный; #### посредине - трос пеньковый тросовой работы; #### справа - трос пеньковый кабельной работы. #### На рисунках: слева - трос стальной крестовой свивки; посредине - трос стальной односторонней (параллельной) свивки; справа - стальной трос комбинированной свивки. #### На рисунках: слева стальной трос правой свивки; справа - стальной трос левой свивки. #### Измерение стального троса: справа - неправильное, слева - правильное измерение.. ### Растительные тросы, употребляемые на морских судах, по материалу, из которого они изготовляются, а также по конструкции и классификации. утвержденными Государственными общесоюзными стандартами (ГОСТ), указаны на предыдущих страницах сайта. За последнее время на морских судах практикуют употребление капроновых и нейлоновых тросов, изготовляемых из синтетического волокна. Капроновые тросы отличаются высокой прочностью на разрыв, малым водопоглощением, большим удлинением при работе на растяжение, хорошей эластичностью и химической устойчивостью. Капроновый трос выдерживает температуру до +220° С. Нейлон имеет ценные свойства повышенной технической прочности (например, прочность на разрыв сухого нейлона доходит до 6300 кг/см2). Нейлон эластичен, обладает стойкостью к действию влаги и истиранию, идет на прочные рыболовные снасти. Недостатком капроновых тросов является плавление нитей (волокон) от трения о поверхность барабана лебедки, брашпиля или кнехтов. ### Общие сведения ### Чаще всего на судах применяется трос трехпрядный. Четырехпрядный трос слабее трехпрядного троса одинаковой с ним толщины на 20—25%. Тросы кабельной работы применяются как буксиры и швартовы, хотя прочность их на 25% ниже прочности тросов тросовой работы. К положительным их качествам относится лучшее просыхание намокшего троса. Тросы толщиной от 100 до 150 мм называются перлинями, от 150 до 350 мм кабельтовами и свыше 350 мм канатами. Пеньковый трос изготовляется белым (несмоленым) и смоленым. Смоленый трос имеет вес примерно на 12% больше, чем белый, прочность его на 25% ниже прочности белого троса. Срок службы смоленого троса продолжительнее белого благодаря лучшей защите от атмосферного влияния. Темно-матовый цвет троса означает, что трос лежалый, малопригодный. Такой трос обладает неприятным запахом. Манильский трос по сравнению с пеньковым обладает большей гибкостью и легкостью. Манильский трос мало намокает, плавает на поверхности воды, что является ценным при применении его в качестве буксиров, швартовов и спасательных концов. Кокосовый трос эластичен, имеет крепость примерно в четыре раза меньше, а вес в два раза меньше, чем пеньковый смоленый трос одинаковой толщины. Сизальский трос плавает на поверхности воды, но по прочности уступает манильскому. Ликтрос — мягкий трос пологого спуска, которым обшиваются кромки парусов. Для буксировок часто применяют трос комбинированной выделки, как например, «Геркулес», в котором отдельные его пряди состоят из стальных оцинкованных проволок, покрытых пряжей сизалевой пеньки. Свивка прядей производится вокруг мягкого сердечника. Трос «Геркулес» изготовляется четырехпрядным и шестипрядным. Все растительные тросы должны быть равномерно скручены по всей длине и не иметь пороков в прядях (заломов, узлов н т. п.). Новый трос вытягивается, не теряя своей крепости, примерно до 8—9 % своей первоначальной величины. Сплесень ослабляет трос примерно на 10—15%. Чем круче спущен трос, тем он слабее. Мокрый трос слабее сухого. ### Лини морские пеньковые ### Трос растительный окружностью меньше 25 мм называется линем. Линь в две нити (белый и смоленый) называется шкимушгар. Линь в три нити (белый и смоленый) называется юзень. К линям специального назначения относятся: лаглинь, лотлинь, диплотлинь, сигнальные фалы и т. п. Лотлинь белый в 18 нитей, трехпрядный. Диплотлинь спускается кабельной работы и имеет 27 нитей при трех стрендях. Все остальные лини тросовой работы. Лаглини для механических лагов и сигнальные фалы делаются плетеными и изготовляются из пеньки лучшего качества. ### Измерение растительных тросов ### Толщина растительных тросов измеряется по окружности. Обычно производят 10 замеров в разных местах троса. Среднее арифметическое этих замеров определит размер окружности троса. ### Уход за растительными тросами ### Тросы необходимо хранить в сухих, доступных для проветривания помещениях. Растительные тросы боятся огня, жары, дыма, а также разного рода масел и кислот. Намокший трос необходимо просушить, так как недостаточно просушенный трос, уложенный в бухту, будет преть и преждевременно утратит свою крепость. Тросы, во время употребления запачканные илом, до просушки необходимо тщательно обмыть. Растительные тросы, .намокшие в соленой воде, рекомендуется до просушки промыть пресной водой, для лучшего просыхания хранить их следует на деревянных банкетах. ### Расчет растительных тросов ### Примерный срок службы (в эксплуатации) растительного троса: а) кабельной работы—3 года; б) перлиней — 2 года; в) прочих тросов — 1 год. ### Необходимый для работы трос можно подобрать, рассчитав его разрывную крепость по формуле R = Pr ( π d2 / 4) (1) откуда d = Ö(4R / Pr * π) , где R — разрывная крепость, кг; d — диаметр троса, см.; Pr — допускаемый расчетный предел прочности троса при растяжении (обычно Pr принимают не более 100 кг/кв.см при диаметрах блока 10d троса и не более 80 кг/кв.см при меньших диаметрах). Обычно при расчетах тросов пренебрегают нагрузкой от собственного веса тросов, силой ускорения масс в начальный период подъема груза и добавочным натяжением при огибании шкивов барабанов. ### Для подъема тяжестей подбор необходимого троса может быть произведен по приближенной формуле Р = nR, (2) где Р — рабочая крепость троса; n — коэффициент безопасности (запас прочности); R — разрывная крепость троса. ### Пример 1. Подобрать пеньковый трос для поднятия груза весом, равным 1500 кг. Груз Q висит при помощи одного свободного блока на двух тросах. Решение. Расчет производим по формуле (2), приняв 6-кратный запас прочности. Растягиваюшее усилие, которому подвергается трос, равняется R = Q / 2 = 1500 / 2 = 750 кг. Приняв 6-кратный запас прочности, получаем рабочую крепость троса Р = 750 кг * 6 = 4500 кг. ### Для проверки этого расчета из таблицы ГОСТ 483-41 подбираем пеньковый белый трос, подыскивая в графе «разрывная крепость троса» число, близкое к 4500 кг. Для троса повышенной прочности такая разрывная крепость равна 4477 кг и соответствует тросу, для которого d = 31,8 см. Тогда, обозначив допускаемый расчетный предел прочности троса при растяжении в кг/кв.см, через Pr, по формуле (1) Pr = R / (π d2 / 4) = 750 / (π * 3,18 2 / 4) получаем расчетный предел прочности, равный 93 кг/кв.см, что вполне допустимо. ### Разрывная и допускаемая рабочая крепость растительных тросов может быть ориентировочно подсчитана по формуле R = k С2, (3) где R — разрывная крепость, кг; k — коэффициент прочности (табл. 2); С — окружности троса, мм. #### Таблица 2 #### Коэффициент прочности для растительных тросов Наименование троса; k; Примечание. Пеньковый смоленый, тросовой работы; 0,50; Рабочая нагрузка для растительных тросов обычно принимается равной от 0,16 до 0,10. Белый пеньковый несмоленый, тросовой работы Сизальский, особой прочности Сизальский, нормальной прочности; 0,60 0,40 0,37. Манильский; 0,50. ### Таблица 3 #### Определение веса растительного троса Наименование троса; Вес погонного метра; Примечание. Пеньковый окружностью более 10 см; Q = C2 / 112; Q - вес 1 погонного метра троса, кг С - окружность троса, см. Пеньковый окружностью менее 10 см; Q = C2 / 106. Манильский; Q = C2 / 137. Сизальский; Q = C2 / 145. #### Таблица 4 #### Тросы (канаты) отворотные, кабельной работы #### (ГОСТ 483—55) Размер каната, мм; Повышенные; Нормальные. по окружности; по диаметру; общее число каболок в канате; вес 1 метра каната, г; суммарная крепость каболок каната, кг; общее число каболок в канате; вес 1 метра каната, г; суммарная крепость каболок каната, кг. 150; 47,8; 201; 1710; 11658; 201; 1710; 10653. 175; 55,7; 261; 2250; 15138; 261; 2250; 13833. 200; 63,7; 351; 3040; 20358; 351; 3040; 18603. 225; 71,7; 441; 3820; 25578; 441; 3820; 23373. 250; 79,6; 549; 4760; 31842; 549; 4760; 29097. 275; 87,6; 657; 5740; 38106; 657; 5740; 34821. 300; 95,5; 774; 6800; 44892; 774; 6800; 41022. 325; 103,5; 918; 8020; 53244; 918; 8020; 48654. 350; 111,5; 1071; 9320; 62118; 1071; 9320; 56763. 375; 119,4; 1215; 10600; 70470; 1215; 10600; 64395. 400; 127,4; 1386; 12100; 80388; 1386; 12100; 73458. 425; 135,4; 1575; 13750; 91350; 1575; 13750; 83475. 450; 143,3; 1767; 15300; 102486; 1767; 15300; 93651.