Рассмотрена на заседании педагогического совета ГАПОУ

«ААПК» Протокол № 1 от 29.08.2025г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам.директора по УПР:

______Н.Г.Шайдуллин

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.01 ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ

(МДК 01.01 Технология производства сварных конструкций,

МДК 01.02 Подготовительные и сборочные операции перед сваркой)

По профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

2025

Основой профессиональной образовательной программы является подготовка ППКРС по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик

Организация-разработчик: ГАПОУ «ААПК»

Разработчик:Файзрахманов Ф.И.-преподаватель МДК

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Паспорт

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности по ПМ.01 Подготовительно – сварочные работы и контроль качества сварных швов после сварки и соответствующих профессиональных компетенций (ПК), а также общих компетенций (ОК), формирующиеся в процессе освоения ПМ в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

  - Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

    - Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций

Таблица 1

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. | Грамотное чтение чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций в соответствии с ГОСТ |
| ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно- техническую и производственно- технологическую документацию по сварке. | Использование конструкторской, нормативно-технической и производственно-технологической документации по сварке в соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ и требованиями охраны труда |
| ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять настройку оборудования поста для различных способов сварки. | Проверка оснащенности, работоспособности, исправности оборудования поста для различных способов сварки. Настройка оборудования поста для различных способов сварки в соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ и требованиями охраны труда |
| ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных способов сварки. | Подготовка и проверка сварочных материалов для различных способов сварки в соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ и требованиями охраны труда |
| ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. | Выполнение сборки и подготовки элементов конструкции под сварку в соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ и требованиями охраны труда |
| ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под сварку. | Проведение контроля подготовки и сборки элементов конструкции под сварку в соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ и требованиями охраны труда |
| ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрев металла. | Выполнение предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева металла в соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ и требованиями охраны труда |
| ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки. | Выполнение зачистки швов после сварки и удаление дефектов в соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ и требованиями охраны труда |
| ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. | Проведение контроля сварных соединений на соответствие геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической документации по сварке в соответствии с ГОСТ, ОСТ, ТУ и требованиями охраны труда |

Таблица 2

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимание сущности и социальной значимости будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса. |
| ОК 2 | Организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществление поиска информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использование информационно-коммуникационных технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работа в команде, эффективное общение с коллегами, руководством, клиентами. |

Результатом освоения профессионального модуля является овладение трудовыми функциями профессионального стандарта:

| Код ТФ | Наименование трудовой функции |
| --- | --- |
| ТФ01 | Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом (РД) сложных и ответственных конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов), предназначенных для работы под давлением, под статическими, динамическими и вибрационными нагрузками. |
| ТФ02 | Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) и плазменная дуговая сварка (наплавка, резка) (П) сложных и ответственных конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов), предназначенных для работы под давлением, под статическими, динамическими и вибрационными нагрузками. |
| ТФ03 | Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением сложных и ответственных конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов (сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов), предназначенных для работы под давлением, под статическими, динамическими и вибрационными нагрузками. |

    - «Иметь практический опыт – уметь – знать

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке деталей перед сваркой;

- выполнения	сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений;

- выполнения сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку на прихватках;

- эксплуатирования оборудования для сварки;

- выполнения предварительного, сопутствующего (межслойного) подогрева свариваемых

кромок;

- выполнения зачистки швов после сварки;

- использование измерительного инструмента для контроля геометрических размеров сварного шва;

- определения причин дефектов сварочных швов и соединений;

- предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;

уметь:

- использовать ручной механизированный инструмент для зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;

- проверять работоспособность и исправность оборудования поста для сварки;

- использовать	ручной	механизированный	инструмент	для	подготовки	элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;

- выполнять	предварительный,	сопутствующий	(межслойный)	подогрев	металла	в соответствии с требованиями производственно- технологической документации по сварке;

- применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;

- подготавливать сварочные материалы к сварке;

- зачищать швы после сварки;

- пользоваться производственно- технологической и нормативной документацией для выполнения трудовых функций;

знать:

- основы теории сварочных процессов (понятия: сварочный термический цикл, сварочные деформации и напряжения);

- необходимость проведения подогрева при сварке;

- классификацию и общие представления о методах и способах сварки;

- основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах;

-влияние основных параметров режима и пространственного положения при сварке на формирование сварного шва;

- основные типы, конструктивные элементы, разделки кромок;

- основы технологии сварочного производства;

- виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки;

- основные правила чтения технологической документации;

- типы дефектов сварного шва;

- методы неразрушающего контроля;

- причины возникновения и меры предупреждения видимых дефектов;

- способы устранения дефектов сварных швов;

- правила подготовки кромок изделий под сварку;

- устройство вспомогательного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения;

- правила сборки элементов конструкции под сварку;

- порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла;

- устройство сварочного оборудования, назначение, правила его эксплуатации и область применения;

-правила технической эксплуатации электроустановок;

- классификацию сварочного оборудования и материалов;

- основные принципы работы источников питания для сварки;

- правила хранения и транспортировки сварочных материалов;

С целью приведения содержания рабочей программы профессионального модуля в соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие трудовые действия,

необходимые умения и знания профессионального стандарта (указать название), а также требований WS.

Трудовые	действия	профессионального	стандарта	и/или	квалификационных требований работодателей:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ТД1ПС | Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования для РДС, настройка сварочного оборудования для РДС с учетом особенностей его специализированных функций (возможностей) |
| ТД2ПС | Выполнение РДС сложных и ответственных конструкций с применением специализированных функций (возможностей) сварочного оборудования |
| ТД3ПС | Выполнение сварочных операций по технологии РАД и П ответственных конструкций в камерах с контролируемой атмосферой |
| ТД4ПС | Выполнение частично механизированной сварки (Наплавки) плавлением сложных и ответственных конструкций с применением специализированных функций (возможностей) сварочного оборудования |

Умения	профессионального	стандарта	и/или	квалификационных	требований работодателя

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| У1ПС | Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для РД, настраивать сварочное оборудование для РД с учетом его специализированных функций (возможностей) |
| У2ПС | Владеть техникой РД сложных и ответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва. Владеть техникой резки дугового металла. |
| У3ПС | Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования РАД и П, настраивать сварочное оборудование для РАД и П с учетом особенностей его специализированных функций (возможностей) |
| У4ПС | Владеть техникой РАД и П сложных и ответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва |
| У5ПС | Владеть техникой П малых толщин (более 0,2 мм) из различных материалов. |
| У6ПС | Пользоваться конструкторской, производственно- технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции |

Знания	профессионального	стандарта	и/или	квалификационных	требований работодателей:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| З1ПС | Основные группы и марки материалов сложных и ответственных конструкций, свариваемых РД |
| З2ПС | Сварочные (наплавочные) материалы для РД сложных и ответственных конструкций |
| З3ПС | Техника и технология РД сложных и ответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва. |
| З4ПС | Специализированные функции (возможности) сварочного оборудования для РД |
| З5ПС | Основные группы и марки материалов сложных и ответственных конструкций, свариваемых РАД и П |
| З6ПС | Сварочные(наплавочные) материалы для РАД и П сложных и ответственных конструкций |
| З7ПС | Техника и технология РАД и П для сварки(наплавки) сложных и ответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва. Техника и технология плазменной резки металла. |
| З8ПС | Техника и технология П для сварки малых толщин (более 0,2 мм) из |

|  | различных материалов |
| --- | --- |
| З9ПС | Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений сложных и ответственных конструкций, выполняемых частично механизированной сваркой (наплавкой) плавлением |
| З10ПС | Техника и технология частично механизированной сварки (наплавки) плавлением сложных и ответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва. |

С целью подготовки студентов к участию в конкурсе WS содержание рабочей программы профессионального модуля ориентировано на следующие технические требования WS: Технические требования WS:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ТТ1WS | Знание различных процессов сварки, которые широко применяются в отрасли |
| ТТ2WS | Знание методов соединения материалов с помощью сварки |
| ТТ3WS | Знание основ металлургии сварки |
| ТТ4WS | Умение читать и трактовать чертежи и спецификации |
| ТТ5WS | Умение выбирать требуемый процесс сварки в соответствии с указаниями на чертежах |

  - Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю ПМ 01.

Таблица 3

| Элемент модуля | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- |
| МДК 01.01. | Комплексный экзамен |
| МДК 01.02. |  |

  - Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

    - Общие положения

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка умений и знаний.

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: - контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с помощью тестовых заданий, на лабораторных, практических занятиях, по результатам самостоятельной работы обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по междисциплинарным курсам проводится в форме комплексного экзамена и дифференцированных зачетов.

По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).

    - Задания для оценки освоения МДК 01.01

      - Текущий контроль:

Тесты Вариант 1.

- Для какого вида сварки используются сварочные трансформаторы?

а) сварка постоянным током на прямой полярности б) сварка переменным током

в) сварка постоянным током на обратной полярности

- Шлаковую корку со сварного шва можно удалить:

а) молотком и зубилом

б) молотком-шлакоотделителем

в) шлифовальным кругом, закрепленным на пневмомашине

- Каким инструментом пользуется сварщик для определения соответствия ширины шва стандартным требованиям?

  - Шаблоном сварщика

  - Линейкой.

  - Штангенциркулем.

- Укажите как выбирают плотность защитного стекла в сварочной маске при дуговой сварки

  - В зависимости от способа сварки.

  - В зависимости от величины сварочного тока.

  - В зависимости от остроты зрения сварщика.

- К какому полюсу источника питания подключается электрод при сварке на обратной полярности?

а) к положительному б) к отрицательному в) не имеет значения

- Для какого вида сварки используются сварочные выпрямители?

а) сварка постоянным током на прямой полярности б) сварка переменным током

в) сварка постоянным током на прямой и обратной полярности

- Какие держатели электродов получили наибольшее распространение?

а) вилочные	б) безогарковые	в) пружинные

- Длина сварочных проводов не должна превышать:

а) 30 м	б) 20 м	в) 10 м

- Как хранят наполненные и порожние баллоны?

а) вместе

б) раздельно

в) не имеет значения

- На каком минимальном расстоянии должны располагаться от приборов отопления баллоны с газом?

а) 0,5м	в) 3м

б) 1м	г) 5м

- Газовый редуктор – это …

А. … устройство для измерения давления газа»

Б. … запорное устройство, которое сохраняет сжатый или сжиженный газ в баллоне»

В. … устройство, предназначенное для регулировки давления газа, содержащегося в баллонах и других сосудах высокого давления»

- Основным рабочим инструментом электросварщика ручной сварки, является

- Рабочее место сварщика оснащенное необходимым инструментом и оборудованием для выполнения работ, называют

- Дополните таблицу соответствующими действиями:

НЕРАЗРЕШАЕТСЯ

РАЗРЕШАЕТСЯ

а) Подавать баллон вентилем вверх

б) Переносить баллоны на руках или на плече. в) Работать в промасленной одежде.

г) Выгружать баллоны вдвоем.

д) Хранить баллон в горизонтальном положении на деревянных рамках.

е) Наполненные и порожние баллоны хранить вместе. ж) Хранить баллоны в подвалах и чердаках.

з) Перевозка на тележке кислородного и ацетиленового баллонов одновременно.

и) Перенос баллонов на носилках.

к) Хранит кислород в одном помещении с ацетиленом

- Расшифруйте обозначение:

  - ТД-502

  - ВДГМ-1602УЗ

Вариант 2

- Сварочный выпрямитель относится:

а) к оборудованию для сварки б) к сварочной оснастке

в) к приспособлениям для сварки

- Для чего служит трансформатор?

  - Для преобразования частоты переменного тока

  - Для преобразования напряжения электрической сети

  - Для преобразования напряжения электрической сети при постоянной силе тока.

- Укажите правильное название источников постоянного тока

  - Сварочные выпрямители, генераторы, агрегаты.

  - Специализированные сварочные установки.

  - Трансформаторы.

- С какой целью в сварочной маске устанавливают светофильтр?

  - С целью защиты глаз сварщика от вредного ультрафиолетового излучения при наблюдении за сваркой.

  - С целью защиты лица сварщика от брызг расплавленного металла.

  - С целью обеспечения лучшего наблюдения за плавлением металла.

- Укажите требования, предъявляемые к качеству поверхности проволоки сплошного сечения

а) Разрешается применять в состоянии поставки

б) Поверхность проволоки должна быть чистой, без окалины, ржавчины, масла и

грязи

в) Поверхность проволоки должна быть очищена от смазки, грязи и масла

- Металлическая щетка предназначена:

а) для отбивания брызг застывшего металла б) для подготовки кромок под сварку

в) для зачистки сварных швов

- Какие держатели электродов получили наибольшее распространение?

а) вилочные	б) безогарковые	в) пружинные

- Из какого материала должны изготавливаться детали вентилей для баллонов со сжатым кислородом?

а)	Латунь.

б)	Медь.

в)	Сталь.

- На каком минимальном расстоянии от источников открытого огня должны располагаться баллоны с газом?

а) 0,5м	в) 3м

б) 1м	г) 5м

- Произведите сравнительный анализ конструкции и функциональных возможностей электродержателей, изображённых на рисунках.

- Как хранят кислородные баллоны с ацетиленовыми баллонами?

а) вместе

б) раздельно

в) затрудняюсь ответить

- В какой цвет должен быть окрашен редуктор для метана?

а) голубой, б) красный, в) зеленый

- Что нужно сделать с силой сварочного тока для сварки в потолочном положении сварного шва?

- Расшифруйте обозначение:

ВДФ-165Т4

Задания к контрольной работе по МДК 01.01

  - Сварочная дуга – это устойчивый	разряд, между 	и 	, проходящий в газовой среде.

  - Где располагается катод и анод на дуге прямой полярности?

  - Свариваемостью называется свойство металла 				образовывать соединения, свойства которых близки к свойствам 			.

  - Перечислить принадлежности и инструменты сварщика.

  - Устройство и назначение сварочного трансформатора.

  - Электроды для дуговой сварки. Назначение, виды, классификация.

  - Выполнение стыковых и угловых швов.

  - Задача. Определить основное время сварки, расход электродов и длину швов по чертежу при сварке конструкции. Дано: сила сварочного тока Iсв = 150 А; площадь сечения F = 30 мм2; коэффициент наплавки 8,0 г/А•ч; удельная плотность металла 7,8 г/см3.

  - Задача Определите основное время сварки, если площадь сечения шва F = 0,3 см2, длина шва 100 см, сила сварочного тока 140 А, удельная плотность металла 7,8 г/см3. Коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч.

  - Задача. Определить силу сварочного тока и длину дуги, если диаметр электрода 5 мм.

Вариант 2

- Сварочная дуга – это устойчивый	разряд, между 	и 	, проходящий в газовой среде.

- Свариваемостью называется свойство металла 				образовывать соединения, свойства которых близки к свойствам 			.

- Перечислить принадлежности и инструменты сварщика.

- Устройство и назначение сварочного выпрямителя.

- Устройство и назначение балластного реостата.

- Электроды для дуговой сварки. Назначение, виды, классификация.

- Сварка швов в различных пространственных положениях.

- Задача Определите основное время сварки, если площадь сечения шва F = 0,3 см2, длина шва 100 см, сила сварочного тока 140 А, удельная плотность металла 7,8 г/см3. Коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч.

- Задача Определить основное время сварки t0 и расход электродов Q, если толщина свариваемых деталей S = 8 мм; коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч; площадь сечения F

= 35 мм2; удельная плотность металла  7,8 г/см3; длина шва ℓ = 800 мм

- Задача Определить силу сварочного тока Iсв и длину дуги Lд, если толщина металла S = 8 мм, V-образный скос кромок. Сварка в потолочном положении.

Вариант 3

- Где располагается катод и анод на дуге прямой полярности?

- Свариваемостью называется свойство металла 				образовывать соединения, свойства которых близки к свойствам 			.

- Перечислить принадлежности и инструменты сварщика.

- Устройство и назначение сварочного трансформатора.

- Сварочная проволока: назначение, химический состав, маркировка.

- Выполнение стыковых и угловых швов.

- Сварка швов в различных пространственных положениях.

- Задача Определите основное время сварки, если площадь сечения шва F = 0,3 см2, длина шва 100 см, сила сварочного тока 140 А, удельная плотность металла 7,8 г/см3. Коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч.

- Задача Определить основное время сварки t0 и расход электродов Q, если толщина свариваемых деталей S = 8 мм; коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч; площадь сечения F

= 35 мм2; удельная плотность металла  7,8 г/см3; длина шва ℓ = 800 мм

- Задача Определить силу сварочного тока Iсв и длину дуги Lд, если толщина металла S = 8 мм, V-образный скос кромок. Сварка в потолочном положении.

Вариант 4

- Сварочная дуга – это устойчивый	разряд, между 	и 	, проходящий в газовой среде.

- Где располагается катод и анод на дуге прямой полярности?

- Перечислить принадлежности и инструменты сварщика.

- Устройство и назначение сварочного трансформатора.

- Сварочная проволока: назначение, химический состав, маркировка.

- Выполнение стыковых и угловых швов.

- Сварка швов в различных пространственных положениях.

- Задача. Определить основное время сварки, расход электродов и длину швов по чертежу при сварке конструкции. Дано: сила сварочного тока Iсв = 150 А; площадь сечения F = 30 мм2; коэффициент наплавки 8,0 г/А•ч; удельная плотность металла 7,8 г/см3.

- Задача Определите основное время сварки, если площадь сечения шва F = 0,3 см2, длина шва 100 см, сила сварочного тока 140 А, удельная плотность металла 7,8 г/см3. Коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч.

- Задача Определить основное время сварки t0 и расход электродов Q, если толщина свариваемых деталей S = 8 мм; коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч; площадь сечения F

= 35 мм2; удельная плотность металла  7,8 г/см3; длина шва ℓ = 800 мм

| Код МДК | Темы лабораторных и практических работ | ПК, ОК |
| --- | --- | --- |

| МДК 01.01. | Практическая работа№1 Отработка практических навыков | ПК |
| --- | --- | --- |
| Технология | разработки технологического процесса сварки | 1.1, |
| производства | труб. | ПК |
| сварных | Практическая работа№2 Отработка практических навыков | 1.2, |
| конструкций | выполнения швов по длине и сечению | ПК |
|  | Практическая работа№3 Отработка практических навыков | 1.3, |
|  | сварки узла ферменного пояса | ОК1- |
|  | Практическая работа№4 Отработка практических навыков | ОК6 |
|  | разработки технологического процесса сварки |  |
|  | двутавровой балки |  |
|  | Практическая работа№5 Отработка практических навыков |  |
|  | сварки труб поворотным способом |  |
|  | Практическая работа№6 Отработка практических навыков |  |
|  | сварки труб неповоротным способом |  |
| МДК 01.02. | Лабораторная работа №1 «Свойства сварочной дуги» | ПК |
| Подготовительные | Практическая работа №1 «Тренировка в зажигании сварочной | 1.1- |
| и сборочные | дуги различными способами» | ПК |
| операции перед | Практическая работа №2 «Условное обозначение покрытых | 1.4 |
| сваркой | электродов. Расшифровка и выбор» | ОК1- |
|  | Практическая работа №3 «Описание источников питания | ОК6 |
|  | сварочной дуги по их условному обозначению» |  |
|  | Практическая работа №4 «Изучение работы сварочного |  |
|  | трансформатора типа ТД-500» |  |
|  | Практическая работа №5 «Изучение устройства сварочного |  |
|  | выпрямителя ВД-306-УЗ» |  |
|  | Практическая работа №6 «Изучение устройства сварочного |  |
|  | преобразователя ПСО-500» |  |
|  | Практическая работа №7 «Изучение устройства сварочного |  |
|  | генератора ГД-4002» |  |
|  | Практическая работа №8 «Технические характеристики |  |
|  | балластных реостатов типа РБ-300» |  |
|  | Практическая работа №9 «Изучение устройства сварочного |  |
|  | полуавтомата для сварки в защитных газах» |  |
|  | Практическая работа №10 «Решение задач по выбору режима |  |
|  | ручной дуговой сварки» |  |
|  | Практическая работа №11 «Сварка стыкового соединения в |  |
|  | нижнем положении» |  |
|  | Практическая работа №12 «Сварка углового соединения в |  |
|  | нижнем положении» |  |

      - Промежуточная аттестация

- ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 18-Св Курс 1 | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 20 г. |
| --- | --- | --- |

Цель:	Оценить сформированность ПК по модулю

Инструкция:	Проанализируйте представленную информацию. Произведите действия согласно заданиям. Результаты оформите необходимой документацией указанной в

задании.

Всего – 2 части.

Часть А – содержит теоретические вопросы (1,2 задания билета)

Часть Б – содержит практическую задачу (3 задание экзаменационного билета)

Задание выполнено верно, если совпадает с модельным ответом.

Критерием освоения данного вида деятельности является не только правильность, но и время выполнения задания.

Критерии оценок:  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно».

Часть А.

Задания для оценки освоения МДК.01.01. Основы технологии сварки и сварочное оборудование

  - Понятие о сварке и её сущность. Классификация видов сварки плавлением.

  - Сварные соединения и швы.

  - Конструктивные элементы сварных соединений.

  - Природа сварочной дуги. Условия зажигания и устойчивость горения дуги.

  - Основные металлургические процессы при сварке.

  - Сварочная проволока. Назначение, химический состав, маркировка.

  - Электроды для дуговой сварки: классификация, основные требования, маркировка.

  - Источники питания сварочной дуги.

  - Сварочные трансформаторы: назначение, устройство, технические характеристики.

  - Сварочные выпрямители: назначение, устройство, технические характеристики.

  - Балластные реостаты: назначение, устройство, принцип работы.

  - Сварочные генераторы и преобразователи: назначение, принцип работы.

  - Источники питания с частотным преобразователем: назначение, принцип работы.

  - Многопостовые источники питания.

  - Оборудование сварочного поста. Инструменты и принадлежности сварщика.

  - Автоматы для сварки в защитных газах: назначение, принцип работы.

  - Полуавтоматы для сварки в защитных газах: назначение, принцип работы.

  - Газовая аппаратура для сварки в защитных газах.

  - Оборудование для сварки под флюсом.

  - Режимы ручной дуговой сварки. Основные и дополнительные.

  - Выполнение стыковых и угловых швов.

  - Способы заполнения швов по длине и сечению.

  - Сварка вертикальных и горизонтальных швов.

  - Сварка швов в нижнем и потолочном положении.

  - Особенности сварки в защитных газах.

Задания для оценки освоения МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций

    - Технологичность сварных конструкций: понятие, технологические требования.

    - Способы сборки конструкций перед сваркой: разбивка свариваемых конструкций на узлы, последовательность сборки, схемы.

    - Деформации и напряжения: определение, виды, причины возникновения.

    - Термическая обработка деталей: виды, назначение.

    - Классификация сварных конструкций.

    - Технология заготовительного производства.

    - Сборо-сварочное производство.

    - Способы сварки машиностроительных конструкций.

    - Строительные сварные конструкции: виды, назначение, характеристика.

    - Фермы: классификация, характеристика, применение, узлы ферм. Материалы, применяемые для изготовления ферм.

    - Сварка ферм по копиру.

    - Балки: типы, применение, изготовление.

    - Технология сварки двутавровых балок.

    - Технология сварки балок коробчатого сечения.

    - Рамы, требования, предъявляемые к ним. Технология сварки рам.

    - Колонны: типы, назначение, элементы. Технология сварки колонн.

    - Сосуды и трубопроводы: виды, назначение, характеристика, требования, предъявляемые к ним.

    - Подготовка стыков труб. Правила наложения прихваток.

    - Технология сборки и сварки поворотных стыков труб.

    - Технология сборки и сварки неповоротных стыков труб.

    - Сварка труб операционным швом.

    - Технология сборки и сварки емкостей прямоугольного сечения.

    - Технология сборки и сварки резервуаров для хранения жидкостей.

    - Технология сборки и сварки резервуаров рулонированием.

    - Технология сварки сеток и каркасов.

Часть Б.

Практическая часть.

- Задача. Объяснить причину прилипания электрода к металлу при зажигании дуги. Какими должны быть в этом случае действия сварщика?

- Задача. Подберите основные параметры режима сварки для металла толщиной 8мм. Сварка в нижнем положении.

- Задача. Написать формулу, по которой определяется сила сварочного тока. Дать пояснение символам формулы.

- Задача. Подобрать основные параметры сварки для металла толщиной 6 мм. Сварка в нижнем положении.

- Задача. Прочитать условное обозначение электрода:

Э46 – АНО – 4 – 3,0 – УД	ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75

Е432 – Р 2 1

- Задача. Определить силу сварочного тока и длину дуги, если S = 8 мм, V-образный скос кромок, сварка в потолочном положении.

- Задача. Определить силу сварочного тока и длину дуги, если диаметр электрода 5 мм.

- Задача. Определить силу сварочного тока и длину дуги, если толщина металла 10 мм.

Сварка в вертикальном положении.

- Задача. Прочитать условное обозначение электрода:

Э50А – ЦУ – 7-5,0-УД  ГОСТ5467-75, ГОСТ9466-75 Е431 (5) – Б 2 0

- Задача. Определить силу сварочного тока и длину дуги, если диаметр электрода 2 мм.

- Задача. Определить силу сварочного тока и длину дуги, если толщина металла 10 мм, сварка в горизонтальном положении.

- Задача. Назвать и схематично изобразить способ сварки листового материала длиной 1300 мм.

- Задача. Определить основное время сварки, расход электродов и длину швов по чертежу при сварке конструкции. Дано: сила сварочного тока Iсв = 150 А; площадь сечения F = 30 мм2; коэффициент наплавки 8,0 г/А•ч; удельная плотность металла 7,8 г/см3.

- Задача. Определите основное время сварки, если площадь сечения шва F = 0,3 см2, длина шва 100 см, сила сварочного тока 140 А, удельная плотность металла 7,8 г/см3. Коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч.

- Задача. Определить основное время сварки t0 и расход электродов Q, если толщина свариваемых деталей S = 8 мм; коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч; площадь сечения F = 35 мм2; удельная плотность металла 7,8 г/см3; длина шва ℓ = 800 мм.

- Задача. Определить силу сварочного тока Iсв и длину дуги Lд, если толщина металла S = 8 мм, V-образный скос кромок. Сварка в потолочном положении.

- Задача. Определить силу сварочного тока и длину дуги, если диаметр электрода 5 мм.

- Задача. Прочитать условное обозначение электрода:

Э46А– УОНИ – 13/45 – 3,0 – УД	ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 Е432(5) – Б1 0

- Задача. Прочитать условное обозначение электрода:

Э46 – ЛЭЗМР – 3С – 3,0 – УД	ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 Е431(3) – РЦ 1 3

- Задача. Назвать и схематично изобразить способ сварки листового материала длиной 1500 мм.

- Задача. Подобрать основные параметры сварки для металла толщиной 4 мм. Сварка в нижнем положении.

- Задача. Написать формулы, по которым определяются диаметр электрода и длина сварочной дуги. Дать пояснение символам формулы.

- Задача. Подобрать основные параметры сварки для металла толщиной 6 мм. Сварка в вертикальном положении.

- Задача. Определить основное время сварки, расход электродов и длину швов по чертежу при сварке конструкции. Дано: сила сварочного тока Iсв = 120 А; площадь сечения F = 24 мм2; коэффициент наплавки 6,0 г/А•ч; удельная плотность металла 7,8 г/см3.

- Задача. Назвать и схематично изобразить способы заполнения швов по сечению при сварке листового материала толщиной 14 мм.

Билет №1

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

  - Понятие о сварке и её сущность. Классификация видов сварки плавлением.

  - Технологичность сварных конструкций: понятие, технологические требования. Задача. Объяснить причину прилипания электрода к металлу при зажигании дуги. Какими должны быть в этом случае действия сварщика?

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №2

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

- Сварные соединения и швы.

- Способы сборки конструкций перед сваркой: разбивка свариваемых конструкций на узлы, последовательность сборки, схемы.

Задача. Подберите основные параметры режима сварки для металла толщиной 8мм. Сварка в нижнем положении.

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №3

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

|  | конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 |  |
| --- | --- | --- |

- Конструктивные элементы сварных соединений.

- Деформации и напряжения: определение, виды, причины возникновения.

Задача. Написать формулу, по которой определяется сила сварочного тока. Дать пояснение символам формулы.

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №4

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

- Природа сварочной дуги. Условия зажигания и устойчивость горения дуги.

- Термическая обработка деталей: виды, назначение.

Задача. Определить силу сварочного тока и длину дуги, если диаметр электрода 5 мм. Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №5

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

- Основные металлургические процессы при сварке.

- Классификация сварных конструкций. Задача. Прочитать условное обозначение электрода:

Э46 – АНО – 4 – 3,0 – УД	ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75

Е432 – Р 2 1

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №6

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

|  | конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 |  |
| --- | --- | --- |

- Сварочная проволока. Назначение, химический состав, маркировка.

- Технология заготовительного производства.

Задача. Определить силу сварочного тока и длину дуги, если S = 8 мм, V-образный скос кромок, сварка в потолочном положении.

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №7

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

  - Электроды для дуговой сварки: классификация, основные требования, маркировка.

  - Сборо-сварочное производство.

Задача. Определить силу сварочного тока и длину дуги, если диаметр электрода 5 мм.

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №8

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

- Источники питания сварочной дуги.

- Способы сварки машиностроительных конструкций.

Задача. Определить силу сварочного тока и длину дуги, если толщина металла 10 мм. Сварка в вертикальном положении.

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №9

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

|  | конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 |  |
| --- | --- | --- |

- Сварочные трансформаторы: назначение, устройство, технические характеристики.

- Строительные сварные конструкции: виды, назначение, характеристика. Задача. Прочитать условное обозначение электрода:

Э50А – ЦУ – 7-5,0-УД  ГОСТ5467-75, ГОСТ9466-75 Е431 (5) – Б 2 0

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №10

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

- Сварочные выпрямители: назначение, устройство, технические характеристики.

- Фермы: классификация, характеристика, применение, узлы ферм. Материалы, применяемые для изготовления ферм.

Задача. Определить силу сварочного тока и длину дуги, если диаметр электрода 2 мм.

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №11

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

  - Балластные реостаты: назначение, устройство, принцип работы.

  - Сварка ферм по копиру.

Задача. Определить силу сварочного тока и длину дуги, если толщина металла 10 мм, сварка в горизонтальном положении.

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №12

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

|  | конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 |  |
| --- | --- | --- |

- Сварочные генераторы и преобразователи: назначение, принцип работы.

- Балки: типы, применение, изготовление.

Задача. Назвать и схематично изобразить способ сварки листового материала длиной 1300 мм.

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №13

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

- Источники питания с частотным преобразователем: назначение, принцип работы.

- Технология сварки двутавровых балок.

Задача. Определить основное время сварки, расход электродов и длину швов по чертежу при сварке конструкции. Дано: сила сварочного тока Iсв = 150 А; площадь сечения F = 30 мм2; коэффициент наплавки 8,0 г/А•ч; удельная плотность металла 7,8 г/см3.

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №14

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

- Многопостовые источники питания.

- Технология сварки балок коробчатого сечения.

Задача. Определите основное время сварки, если площадь сечения шва F = 0,3 см2, длина шва 100 см, сила сварочного тока 140 А, удельная плотность металла 7,8 г/см3. Коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч.

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №15

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

|  | конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 |  |
| --- | --- | --- |

- Оборудование сварочного поста. Инструменты и принадлежности сварщика.

- Рамы, требования, предъявляемые к ним. Технология сварки рам.

Задача. Определить основное время сварки t0 и расход электродов Q, если толщина свариваемых деталей S = 8 мм; коэффициент наплавки 7,8 г/А•ч; площадь сечения F = 35 мм2; удельная плотность металла 7,8 г/см3; длина шва ℓ = 800 мм.

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №16

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

- Автоматы для сварки в защитных газах: назначение, принцип работы.

- Колонны: типы, назначение, элементы. Технология сварки колонн.

Задача. Определить силу сварочного тока Iсв и длину дуги Lд, если толщина металла S = 8 мм, V-образный скос кромок. Сварка в потолочном положении.

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №17

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

- Полуавтоматы для сварки в защитных газах: назначение, принцип работы.

- Сосуды и трубопроводы: виды, назначение, характеристика, требования, предъявляемые к ним.

Задача. Определить силу сварочного тока и длину дуги, если диаметр электрода 5 мм.

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №18

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

|  | конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 |  |
| --- | --- | --- |

- Газовая аппаратура для сварки в защитных газах.

- Подготовка стыков труб. Правила наложения прихваток. Задача. Прочитать условное обозначение электрода:

Э46А– УОНИ – 13/45 – 3,0 – УД	ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 Е432(5) – Б1 0

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №19

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

- Оборудование для сварки под флюсом.

- Технология сборки и сварки поворотных стыков труб. Задача. Прочитать условное обозначение электрода:

Э46 – ЛЭЗМР – 3С – 3,0 – УД	ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 Е431(3) – РЦ 1 3

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №20

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

- Режимы ручной дуговой сварки. Основные и дополнительные.

- Технология сборки и сварки неповоротных стыков труб.

Задача. Назвать и схематично изобразить способ сварки листового материала длиной 1500 мм.

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №21

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

|  | Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 |  |
| --- | --- | --- |

- Выполнение стыковых и угловых швов.

- Сварка труб операционным швом.

Задача. Подобрать основные параметры сварки для металла толщиной 4 мм. Сварка в нижнем положении.

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №22

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

- Способы заполнения швов по длине и сечению.

- Технология сборки и сварки емкостей прямоугольного сечения.

Задача. Написать формулы, по которым определяются диаметр электрода и длина сварочной дуги. Дать пояснение символам формулы.

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №23

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

- Сварка вертикальных и горизонтальных швов.

- Технология сборки и сварки резервуаров для хранения жидкостей.

Задача. Подобрать основные параметры сварки для металла толщиной 6 мм. Сварка в вертикальном положении.

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №24

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

|  | Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 |  |
| --- | --- | --- |

- Сварка швов в нижнем и потолочном положении.

- Технология сборки и сварки резервуаров рулонированием.

Задача. Определить основное время сварки, расход электродов и длину швов по чертежу при сварке конструкции. Дано: сила сварочного тока Iсв = 120 А; площадь сечения F = 24 мм2; коэффициент наплавки 6,0 г/А•ч; удельная плотность металла 7,8 г/см3.

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Билет №25

| Председатель ПЦК | ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование МДК 01.02. Технология производства сварных конструкций Профессия 15.01.05 Группа 13-Св Курс 1 | УТВЕРЖДАЮ Зам.директора по УР « » 2025г. |
| --- | --- | --- |

- Особенности сварки в защитных газах.

- Технология сварки сеток и каркасов.

Задача. Назвать и схематично изобразить способы заполнения швов по сечению при сварке листового материала толщиной 14 мм.

Преподаватель

Уч. год 	2025-2026

Литература для учащегося:

Основные источники: Учебники

- Овчинников В.В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: – М.: Изд. центр «Академия», 2018. – 208 с.

- Лялякин В.П. Частично механизированная сварка(наплавка) плавлением: – 2-е изд., стер.М. : Изд. центр «Академия», 2018. – 192 с.

- Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: - М.: Изд. центр «Академия»,2010 – 272 с.

- Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением: – М.: Изд. центр

«Академия»,2010 – 496 с.: ил

- Маслов В.И. Сварочные работы М.: Изд. Центр «Академия»,2012 – 288 с.

- Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций: - М.: Изд.Центр «Академия»,2007 – 256 с.

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: - М.: Изд.Центр

«Академия»,2010 – 192 с.

Дополнительные источники

- В.В.	Овчинников	«Электросварщик	ручной	сварки	(сварка	покрытыми электродами)», ОИЦ «Академия», 2011 год

- В.В. Овчинников «Электросварщик ручной сварки (дуговая сварка в защитных газах)», ОИЦ «Академия», 2009 год

- В.И Маслов «Сварочные работы», ОИЦ «Академия», 2009 год Журналы Сварочное производство. - М.: №1-6, 2005- 2010

Информационные ресурсы:

- Электронный ресурс «Сварка». Форма доступа:

  - www.svarka-reska.ru

  - www.svarka.net

  - www. prosvarky. ru

  - websvarka.ru

- Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru

- Учебная мастерская: http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Drdimdim.ru

- Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru

Разработчики:

| (место работы) | (занимаемая должность) |  | (инициалы, фамилия) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (место работы) | (занимаемая должность) |  | (инициалы, фамилия) |  |

Эксперты от работодателя:

| (место работы) | (занимаемая должность) | (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- |
| (место работы) | (занимаемая должность) | (инициалы, фамилия) |